**ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް**

**ފައުންޑޭޝަން އެޅުން**

- ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ ކުރިން ބިންގަނޑު ކޮނުމަށް ފަހު ފެންޖަހާ ރަނގަޅަށް ފަސްބާރު ކުރުން.

- އެއަށްފަހު ދޮންވެލިން 10 ވެލި 1 ސިމެންތީގެ މިކްސްއެއްހަދާ ''2 އިންޗި ބޯމިނުގެ ތަޅުމެއް އެޅުން. ފައުންޑޭޝަންބެރި ދުއްވާނީ މިތަޅުމުގެ މަތިންނެވެ.

- ރެއިންފޯސް ކޮންކްރީޓް ދުއްވާނީ 1:2:3 ގެ ރޭޝިއޯއިން ''8×''6 ބޯމިނުގައި.10 އެމް.އެމްގެ 4 ދަގަނޑު.

- ކޮންކްރީޓްކުރާނީ ހިލައާއި ހިލަވެލިން.

- ކޮންކްރީޓް ކެޕިންގ ބީމް ނިންމުމަށް ފަހު ސުތުލިގޯނިއަޅާ 7 ދުވަސްވަންދެން 2 އިރު ފެންޖެހުން (އަވީގެ ސަބަބުން ގޯނި ނުހިކޭގޮތަށް އަބަދުވެސް ތެންމާފައި ބެހެއްޓުން)

**ތަނބުތައް**

- ކޮންމެ 10 ފޫޓަކުން ތަނބުޖެހުން.

- 10 އެމް.އެމްގެ 4 ދަގަނޑު

- 6 އެމް.އެމް ރިންގު 6 އިންޗިންގ.

**ރިޖްކެޕް**

- ''4 × ''6 ގެ 10 އެމް.އެމް 2 ދަނގަޑު.

- 6 އެމް.އެމް ރިންގު 6 އިންޗިންގ.

**ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުން**

- ރޭނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ހިލަވެލި (ރިވަރ ސޭންޑް).

- ރޭނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ''6 ހޮލޯ ބްލޮކް.

- ގައުއަޅާނީ 5 ވެލި 1 ސިމެންތީގެ ރޭޝިއޯއިން. ގައު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ރަނގަޅަށް ލޮނުފިލުވާފައިވާ ދޮންވެލި.

- ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ހިލަވެލި. (ވެލި މިކްސްކުރާނީ 4 ވެލި 1 ސިމެންތީގެ ރޭޝިއޯއިން.)

**ވަށާފާރާއި ފެންސް ހޮޅިތަކުގައި ކުލަލުން/ދަވާދުލުން**

- ވަށާފާރުގައި ވޯލްސީލަރުލާ ކުލަލުން.

- ހޮޅިތަކުގައި ރެޑްއޮކްސައިޑް ލުމަށްފަހު ދަވާދުލުން.

- ކުލަޔަށް ބޭނުންކުރާނީ ނިޕޯން، ސިންޔޯރީ، ސިގްމާ،ސީމާސްޓަރ މިއިން ބްރޭންޑެއް ނުވަތަ އެއިން ކުލައަކާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކުލައެވެ. އަދި ކުލައާއި ވޯލްސީރވާންވާނީ އެއް ބްރޭންޑަކަށެވެ.

ފެންސް ޖެހުން

* ގޯލް ފެންސް ޖަހާނީ 15 ފޫޓް އުސް 80 ފޫޓް ދިގުމިނުގައި.
* ގޯލް ފެންސް ފިޔަވާ އަނެއް ދެ ކޮޅުގެ ފެންސް ޖަހާނީ 5 ފޫޓް އުސްމިނުގަ.
* ހޮޅިޖެހުން
* ކޮންމެ 10 ފޫޓަކުން ހޮޅި ޖެހުން ('5 ފެންސަށް ބޭނުންކުރާނީ ½” 1 ހޮޅި އަދި '15 ފެންސަށް ބޭނުންކުރާނީ 2” ގެ ހޮޅި)
* ހުރަހަށް ބޭނުން ކުރާނީ ½” 1 ގެ ހޮޅި
* ހޮޅީގެ ބުޑުހުންނަންވާނީ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް 16 އެމް އެމްގެ ދަގަނޑު ހަރުކޮށްފައި
* ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން ފާރުގެ މަތީ ކާރިއާ ހަމަޔަށް 6”X 6” ގެ މާސް ކޮންކްރީޓް އެޅުން
* ފެންސް ދައު 8 ގޭޖުގެ