**FORMULAR F5**

**LUCRĂRI DE REPARAŢII LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE A SUPRAFEŢEI DE JOC LA STADIONUL CLUJ ARENA**

**Beneficiar :** **JUDEȚUL CLUJ**

# FISA TEHNICĂ NR. 2

Materialul: **Țeavă corugată din polietilenă (PEHD)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini** | **Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini** | **Producator** |
| **0**  | **1**  | **2**  | **3** |
| 1 | **Parametrii tehnici si functionali**Țeavă corugată din polietilenă PEHD SN8 De=315mm, densitate 940 ÷ 960 kg/mc, modul de elasticitate la tracțiune 800 ÷ 1200 MPa | **Parametrii tehnici si functionali** |  |
| 2 | **Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**Se va asigura asistenta tehnica la montaj. | **Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** |  |
| 3 | **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001. | **Conditii privind conformitatea cu standardele relevante** |  |
| 5 | **Alte conditii cu caracter tehnic:**Se va atasa fisa tehnica a producatorului, în limba română. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de conformitate / declaratie de conformitate a calitatii. | **Alte conditii cu caracter tehnic:** |  |

Ofertant

 ------------------